Техническое моющее средство «ВЕГА-ЧМ-01»

ТМС ВЕГА-ЧМ-01 (ТУ 2499-012-71462031-2007) имеет несколько модификаций, которые специально разработаны для разных типов загрязнений и поверхностей, т.к. очевидно, что отмыв светлых нефтепродуктов отличен от отмыва мазута, а процесс обезжиривания металлических поверхностей принципиально отличается от очистки почв и грунтов от нефтепродуктов. Особенно сложной задачей является очистка прудов-отстойников и шламонакопителей от застарелых нефтешламов, т.к. основными ингредиентами шламов являются асфальто-смолисто-парафиновые отложения, обладающие высокими значениями вязкости и температуры размягчения, что затрудняет проникновение моющего раствора в массу загрязнителя.

Грунты принципиально отличаются по составу и такие показатели, как рН среды (водородный показатель), плотность, наличие гумуса (органический фактор), существенно влияют на выбор типа ТМС и технологии отмыва. Например, промывка водой грунта не будет эффективна там, где отмечено высокое содержание глины или ила из-за трудности отделения загрязнителя от небольших частиц, и низкой скорости седиментации.

Используя в своих исследованиях физико-химические и технологические методы, мы разработали оптимальные составы ТМС и технологии отмыва загрязнений при соблюдении экономической безопасности процессов. ТМС используется в виде водных растворов с рабочей концентрацией 2 ÷ 4% мас., не содержит щелочей и фосфатов, имеет 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Принципиальной особенностью ТМС ВЕГА-ЧМ-01 является сбалансированность составов, обеспечивающая хорошую смачивающую и максимальную эмульгирующую способности рабочих растворов, позволяющие удерживать загрязнитель в растворе с образованием электрически заряженных агрегированных молекул, с одной стороны, и регулируемые скорости коалесценции эмульсии с целью отделения дисперсионной среды  с одновременной седиментацией твердых частиц из раствора – с другой.

Композиции ТМС ВЕГА-ЧМ-01 содержат в своем составе полиэлектролиты, предотвращающие процесс ресорбции, ингибиторы коррозии и другие вспомогательные вещества. Для некоторых технологий предусмотрен беспенный процесс отмыва.

Технологический процесс отмыва, происходящий в непрерывном режиме, обеспечивает образование трех фаз: верхнего слоя нефтепродуктов, водного слоя и нижнего слоя - отмытый грунт и механические примеси.

Степень очистки поверхностей от загрязнителей зависит от температуры моющего раствора, а также от способа (погружной, струйный и другие) и времени отмыва. Степень очистки (моющую способность) определяли по формуле:

С =

Р1 – Р2

где 	Р0 – начальная масса образца до отмыва, г;

Р1 – масса образца с загрязнителем, г;

Р2 – масса образца после отмыва, г.

Р1 – Р0

·100

С увеличением температуры снижается и количество воды в верхнем слое нефтепродукта. Подобным образом влияет увеличение времени деэмульгирования (табл. 1).

# Таблица 1

| Показатель | Диз. топливо «з» |  | Бензин А-76 «з» |  | Мазут (топ.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 час | 2 час | 0,5 час | 2 час | 0,5 час | 2 час |
| Содержание воды,% мас. | 0,009 | 0,0044 | 0,0052 | 0,003 | 1,42 | 1,1 |

Содержание воды определяли методом кулонометрического титрования в реактиве Фишера по ГОСТ 24614-81.

Данные в таблице свидетельствуют о практическом отсутствии воды в светлых нефтепродуктах в условиях проведения анализа (температура 12 – 17 ºС, относительная влажность воздуха 60 – 70%). Остальные параметры нефтепродуктов соответствуют требованиям ТУ ГОСТ 305-82 и ГОСТ 2084-77 соответственно.

Технология отмыва нефтепродуктов с использованием ТМС ВЕГА-ЧМ-01 рентабельна благодаря утилизации выделенного нефтепродукта. Отмытые нефтешламы, грунты, механические примеси могут быть переработаны в строительные материалы. Остаточное содержание нефтепродуктов в твердых продуктах после отмыва не превышает 2 г/кг, что позволяет использовать их в грунтах для озеленения промышленных площадок.

Физико-химическая характеристика ТМС «Вега ЧМ-01» (партия 1/8)

| Инженер-технолог ГТК производства МС ________________О.В. Мостовая Концентрация растворов, % масс | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . Показатель концентрации водородных ионов, единиц рН | 11,1 | 1,1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | По ГОСТ 22567.5 |
| 2. Общая щелочность раствора, % | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | По ТУ 2499-012-71462031-2007 |
| 3 . Плотность раствора при 20°С, г/см3 | 1,009 | 1,013 | 1,017 | 1,023 | 1,026 | 1,030 | По ГОСТ 18995.1 |
| 4. Коррозионное воздействие на металлы(чугун, сталь), балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Пенообразующая способность, мл | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | По ТУ 2499-012-71462031-2007 (растворы готовились на питьевой воде) |
| 6. Деэмульгирующая способность через 20 минут, % |  |  |  |  |  |  | По ТУ 2499-012-71462031-2007 (растворы готовились на питьевой воде |
| - мазут топочный | 96 | 90 | 81 | 82 | 82 | 81 |  |
| -нефть (обр №1 от 8.08.02) | 53 | 51 | 91 | 79 | 83 | 81 |  |
| - «факельное хозяйство» | 41 | 45 | 46 | 55 | 67 | 85 |  |
| 7. Очищающая способность, % |  |  |  |  |  |  | По ТУ 2499-012-71462031-2007 Метод покачи- вания пласти- нок в водном растворе (Vpa.pa= 200 см , tp».pa= 55°С, Т= 10 ми- нут, вода водо- проводная). Пластинки очи- щались последо- вательно. |
| пластинка № 1 | 98 | 89 | 100 | 100 | 99 | 99 |  |
| пластинка №2 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |  |
| пластинка №3 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 99 |  |
| пластинка №4 | 97 | 99 | 99 |  |  |  |  |
| пластинка №5 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |

Лаборант ГТК производства МС   ________________________Т.И. Валухова

Сравнительная характеристика

технических моющих средств для очистки оборудования

от нефти, нефтепродуктов, масел и тд.

| Наименование показателей | Образец №1 УБОН | Образец №2 БОК-3 | Образец №3 БОК-4 | «Вега ЧМ-01» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид 3%-ного | Прозрачный | Прозрачный | Мутный | Прозрачный |
| водного раствора через | раствор с | раствор | раствор | раствор |
| сутки после приготовления | небольшим |  |  |  |
|  | мутным |  |  |  |
|  | осадком |  |  |  |
| 2. Показатель концентрации |  |  |  |  |
| водородных ионов (рН) | 10,7 | 11,5 | 11,5 | 10,7 |
| 3%-ного водного раствора |  |  |  |  |
| 3. Очищающая способность, % | 99,2 | 99,8 | 99,1 | 99,8 |
| 4. Деэмульгирующая |  |  |  |  |
| способность (количество |  |  |  |  |
| отделившейся воды) через | 5,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 |
| 20 минут, мл |  |  |  |  |

Инженер-технолог ГТК производства МС  _____________О.В. Мостовая

Лаборант ГТК производства МС ______________________Т.И. Валухова

Выписка из ТУ 2499-012-71462031-2007

ТЕХНИЧЕСКОЕ   МОЮЩЕЕ  СРЕДСТВО

«ВЕГА-ЧМ-01»

Назначение и область применения: для промывки и обезжиривания оборудования изделий из черных металлов и их сплавов на предприятиях нефтедобывающей промышленности и машиностроения, для очистки резервуаров и оборудования от углеводородных загрязнений (нефти, бензина, мазута, масел).

Химический состав: порошкообразная смесь неионогенных ПАВ (не более 5%), неорганических компонентов: сода кальцированная (не менее 80%), натрия сульфат (не более 10%), натрия метасиликат (не более 5%).

Отработанный моющий раствор способен при отстаивании самоочищаться и может использоваться многократно.

Физико-химические характеристики

Внешний вид  - порошок белого или светло-желтого цвета.

Показатель концентрации водородных ионов, единиц  рН - 10,5-11,5.

Устойчивость пены, мин, не более - 1.

Деэмульгирующая способность, %, не менее - 91.

Очищающая способность, %, не менее  - 95.

Токсичность

Малоопасное вещество 4 класса по ГОСТ 12.1.007. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 31.БО.17.249.П.000337.02.08 от 28.02.2008 г.

Пожароопасность

Негорючее невзрывоопасное вещество, при контакте с воздухом взрывоопасных смесей не образует.

Способ применения

Техническое моющее средство «Вега-ЧМ-01» используется в виде водных растворов с концентрацией 20-30 г/дм3. Наиболее эффективная температура моющего раствора для светлых н/п – 20-40°С, для темных  - 50-60°С.

Меры предосторожности

Не допускать попадания внутрь организма, Во избежание попадания продукта в глаза пользоваться защитными очками или щитками.

Условия транспортирования и хранения

Хранить   в крытых   хорошо   проветриваемых   складских помещениях,   транспортировать   в крытом транспорте. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев при рекомендуемой температуре от +5 до +45 оС.

Упаковка

Тара - мешки бумажные 3-х или 4-хслойные из бумаги ламинированной полиэтиленом по ГОСТ 2226 или мешки полиэтиленовые по ГОСТ 17811. Масса нетто – 20 и 30 кг.

# Методика нейтрализации моющих растворов ТМС «ВЕГА-ЧМ-01»

# перед сбросом в канализацию

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах перед сбросом в канализацию СПб приведены в табл. 1.

## Таблица 1

| # Загрязнитель | ### ПДК, мг/л |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества Хлориды Сульфаты Нефтепродукты ПАВ рН | 310 1000 500 3,0 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 3 ¦ 6,5 ÷ 9,0 |

Для экспериментов использовали моющий раствор после отмыва почвы с мазутом. Состав исходного раствора приведен в табл. 2. Нейтрализацию проводили путем добавления в моющий раствор флокулянтов при нормальной температуре и перемешивании. Оптимальным флокулянтом для растворов ТМС является кальций хлористый СаСL2. При загрузке на 1 кг раствора 40 г СаСL2 результаты нейтрализации приведены в табл. 2.

## Таблица 2

| Загрязнитель | #### Концентрация загрязнителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раствор до нейтрализации | Раствор после нейтрализации | Осадок |
| Взвешенные вещества | 2000 мг/л | 432 мг/л | 1568 мг/л |
| Хлориды | Отс. | 21600 мг/л | 1420 мг/л |
| Сульфаты | Отс. | 900 мг/л | Следы |
| Нефтепродукты | 177 мг/л | 5,0 мг/л | 172 мг/л |
| ПАВ | 1120 мг/л | 38 мг/л | 1082 мг/л |
| рН | 10,85 | 7,2 |  |

Т.о., после нейтрализации раствор можно сбрасывать в канализацию при разбавлении его водой ~ 2 раза.

Основное содержание осадка, кроме частиц почвы (песка), составляет нетоксичный карбонат кальция (мел), который получается из соды и СаСL2 по реакции:

Na2CO3 + СаСL2     =         2 NаСL   +   СаСО3

В связи с этим можно рекомендовать утилизировать осадок в композициях строительных материалов | 4 |, а также как осветляющий пигмент в дорожных покрытиях.

Литература.

- Нормативные данные по предельным уровням загрязнения вредными веществами объектов окружающей среды. Справочник. М.-Л. Дополнение 1. С.-Пб., 1997.

- Предельно-допустимые уровни загрязнения вредными веществами объектов окружающей среды. Справочный материал. С.-Пб., 1993.

- Экология и безопасность, ч. I, II, III, М., «ВНИИПИ», 1993.

- В.А.Воробьев, А.Г.Комар, Строительные материалы, М. Стройиздат. 1976.